SP 260 Pro 5 mm weiß 25 kg Universal-Scheibenputz

Knauf Gips

Eigenschaften

GTIN:

4003950139086

HAN:

00705119

Anwendung Putze

Dekorputz, Oberputz, Unterputz

Bindemittelbasis

Kalkzement

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte

Diffusionsverhalten

diffusionsfähig

Klassifizierung nach DIN / EN

CS II gem. DIN EN 998, P II gem. DIN 18550

Oberflächenstruktur Putz

Scheibenputz

Spezifikation Mörtel

Normalmörtel

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung, Maschinenverarbeitung (pumpfähig)

Korngröße (mm)

5,00