Super Lupp lose Super-Leicht-Unterputz

Knauf Gips

Eigenschaften

GTIN:

4003950039867

HAN:

00061532

Anwendung Mörtel

Putzmörtel

Bindemittelbasis

Kalkzement

Farbton

grau

Diffusionsverhalten

diffusionsfähig

Eignung (Sonderanwendungen)

Feuchtraumeignung

Klassifizierung nach DIN / EN

CS II gem. DIN EN 998, P II gem. DIN 18550

Spezifikation Mörtel

Leichtmörtel, Leichtputzmörtel

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung, Maschinenverarbeitung (pumpfähig)

Korngröße (mm)

1,50