KRAITEC® top plus Bautenschutz-Bahn  10x1250 MM 6,0 M

KRAIBURG Relastec

Eigenschaften

GTIN:

4260078746675

HAN:

06634408

Farbton

schwarz

Oberfläche

granuliert

Produkt

Schutzlage

Werkstoff

Gummigranulat, Polyurethan (PUR)

Breite (mm)

1.250,00

Länge (mm)

6.000,00

Stärke (mm)

10,00

Brandverhalten

B2, Efl

Kaschierung

einseitig

Wasserbeständigkeit

salzwasserbeständig, wasserdurchlässig

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Vlies

Dichte (kg/m³)

810,00

Dicke Deckschicht (mm)

2,50

Temperaturbeständigkeit (°C)

-30,00 - 80,00

Zugfestigkeit (N/mm²)

0,60

Material

Gummigranulat auf Recyclingbasis (typischer Gummigeruch möglich) mit Polyurethan gebunden

Anwendungen

Flachdächer | Schutzlage unter PV-Anlagen | Schutzlage Terrassen & Balkone

Recyclinganteil

> 80 %

Reißdehnung

ca. 40%

Einsatzort

außen

Eigenschaften

wasserverträglich

Weichmacherwanderung

wird durch die Vlieskaschierung unterbunden