KRAITEC® top plus Bautenschutz-Bahn  6x1250 MM 10,0 M

KRAIBURG Relastec

Eigenschaften

GTIN:

4260078746651

HAN:

06634208

Farbton

schwarz

Oberfläche

granuliert

Produkt

Schutzlage

Werkstoff

Gummigranulat, Polyurethan (PUR)

Breite (mm)

1.250,00

Länge (mm)

10.000,00

Stärke (mm)

6,00

Brandverhalten

B2, Efl

Kaschierung

einseitig

Wasserbeständigkeit

salzwasserbeständig, wasserdurchlässig

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Vlies

Dichte (kg/m³)

810,00

Dicke Deckschicht (mm)

2,50

Temperaturbeständigkeit (°C)

-30,00 - 80,00

Zugfestigkeit (N/mm²)

0,60

Material

Gummigranulat auf Recyclingbasis (typischer Gummigeruch möglich) mit Polyurethan gebunden

Anwendungen

Flachdächer | Schutzlage unter PV-Anlagen | Schutzlage Terrassen & Balkone

Recyclinganteil

> 80 %

Reißdehnung

ca. 40%

Einsatzort

außen

Eigenschaften

wasserverträglich

Weichmacherwanderung

wird durch die Vlieskaschierung unterbunden