KRASO Pumpensumpf - Beton -, 60x60x40 cm, -G- ohne Anschluss

KRASO

Eigenschaften

GTIN:

4062439069085

HAN:

KP0600600400

Druckfestigkeitsklasse Beton

C35/45

Werkstoff

Beton, Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

850,00

Höhe (mm)

700,00

Innenbreite (mm)

600,00

Innenhöhe (mm)

400,00

Länge (mm)

850,00

Stärke (mm)

120,00

Expositionsklasse Bewehrungskorrosion Chloride

XD3

Expositionsklasse Bewehrungskorrosion Karbonatisierung

XC4

Expositionsklasse Bewehrungskorrosion Meerwasser

XS3

Expositionsklasse chemischer Angriff Beton

XA3

Expositionsklasse Frost Beton

XF3

Druckdichtigkeit (bar)

3,00

Gewicht (kg)

600,00

Innenlänge (mm)

600,00

Anschlusshöhe Rohranschlüsse

ohne Anschluss

Bewehrung

Stahlfasern 20 kg/m³

Anschlussbewehrung

8/15