Küberit Abschlussprofile 577XL

Küberit Profile Systems

Eigenschaften

Farbton

beige, bronze, schwarz, silber

Oberfläche

eloxiert, geschliffen, pulverbeschichtet

Profilart

Abschlussprofil

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

24,00

Dicke  Bodenbelag (mm)

3,50 - 11,00

Höhe (mm)

9,00

Länge (mm)

1.000,00 - 3.000,00

Befestigung

selbstklebend

Brandverhalten

A1

Fugenbreite (mm)

10,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

F2G edelstahloptik fein geschliffen, F9 sand, F6 bronze, F16 pulverbeschichtet schwarz matt (RAL9005), F4 silber