Küberit Einfassprofile 390

Küberit Profile Systems

Eigenschaften

Farbton

beige, bronze, gold, silber

Oberfläche

eloxiert, geschliffen

Profilart

Einfassprofil

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

24,50

Dicke Bodenbelag (mm)

3,00 - 7,00

Höhe (mm)

9,00

Länge (mm)

900,00 - 5.000,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

F9 sand, F6 bronze, F5 gold, F4 silber, F2G edelstahloptik fein geschliffen