Küberit Einfassprofile 805

Küberit Profile Systems

Eigenschaften

Farbton

beige, bronze, gold, silber

Oberfläche

eloxiert, poliert

Profilart

Einfassprofil

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

30,00

Dicke Bodenbelag (mm)

7,00

Höhe (mm)

10,00

Länge (mm)

1.000,00 - 5.000,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

F9 sand, F6 bronze, F3 poliert, F5 gold, F2 edelstahloptik, F4 silber