Küberit Einfassprofile 900

Küberit Profile Systems

Eigenschaften

Farbton

silber

Oberfläche

eloxiert

Profilart

Einfassprofil

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

5,20

Dicke  Bodenbelag (mm)

3,20

Höhe (mm)

25,40

Länge (mm)

2.500,00 - 5.000,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

F4 silber