LINITHERM® Innenraum-Dämmplatte PAL UK

Linzmeier Bauelemente

Eigenschaften

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

DI, WI

Ausführung

Platte

Werkstoff

Polyurethan-Hartschaum

Breite (mm)

600,00

Länge (mm)

2.500,00

Stärke (mm)

84,00 - 124,00

Brandverhalten

E

Chemische Beständigkeit

benzinbeständig, chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, ölbeständig

Kantenausführung

Stufenfalz

Kaschierung

beidseitig

Werkstoff Deckschicht

Holzwerkstoff

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Aluminiumfolie

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,02

Dicke Deckschicht (mm)

24,00

Druckfestigkeit (N/mm²)

0,12

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,02

Rohdichte (kg/m³)

33,00

sd-Wert (m)

1.500,00

Spezifische Wärmekapazität c (J/(kg*K))

1.400,00

U-Wert (W/(m²K))

0,22 - 0,36