LINITHERM Kompriband 4x15mm 6lfm/Rolle

Linzmeier Bauelemente

Eigenschaften

GTIN:

2050000074424

HAN:

1191539

Farbton

grau, schwarz

Oberfläche

imprägniert

Produkt

Dichtband, Fugenband

Werkstoff

Acrylat, Dispersion, Polyurethan-Weichschaum

Breite (mm)

15,00

Länge (mm)

6.000,00

Stärke (mm)

20,00

Befestigung

selbstklebend

Brandverhalten

E

Komprimierbarkeit

vorkomprimiert

Lieferform

Rolle

Breite  Fuge (mm)

3,00 - 7,00

Lagerfähigkeit in Monaten

24,00

Schlagregendichtheit (Pa)

300,00

sd-Wert (m)

0,50

Temperaturbeständigkeit (°C)

-30,00 - 100,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,04