LINITHERM Kompriband 8x20mm 5lfm/Rolle

Linzmeier Bauelemente

Eigenschaften

GTIN:

2050000074431

HAN:

1191540

Farbton

grau, schwarz

Oberfläche

imprägniert

Produkt

Dichtband, Fugenband

Werkstoff

Acrylat, Dispersion, Polyurethan-Weichschaum

Breite (mm)

20,00

Länge (mm)

5.000,00

Stärke (mm)

40,00

Befestigung

selbstklebend

Brandverhalten

E

Komprimierbarkeit

vorkomprimiert

Lieferform

Rolle

Breite  Fuge (mm)

7,00 - 12,00

Lagerfähigkeit in Monaten

24,00

Schlagregendichtheit (Pa)

300,00

sd-Wert (m)

0,50

Temperaturbeständigkeit (°C)

-30,00 - 100,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,04