LINITHERM PGV Gefälle 55/80mm 1200x1200mm

Linzmeier Bauelemente

Eigenschaften



GTIN:

4040204619147

HAN:

6001914

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

DAA

Ausführung

Platte

Werkstoff

Polyurethan-Hartschaum

Breite (mm)

1.200,00

Länge (mm)

1.200,00

Brandverhalten

E

Chemische Beständigkeit

benzinbeständig, chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, ölbeständig

Druckbelastbarkeitsstufe

dh - hohe Druckbelastbarkeit

Kantenausführung

gerade

Kaschierung

beidseitig

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Mineralvlies

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,03

Druckfestigkeit (N/mm²)

0,12

mittlere Dicke Gefälledämmschicht (mm)

68,00

Neigung Gefälle (%)

2,00

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,03

Rohdichte (kg/m³)

33,00

Spezifische Wärmekapazität c (J/(kg\*K))

1.400,00

Temperaturbeständigkeit (°C)

-30,00 - 90,00

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

40,00 - 200,00

Zugfestigkeit (N/mm²)

0,05

Verrottungsfest

ja