
LINITHERM PGV T 160mm 2420x1180mm

Linzmeier Bauelemente

Eigenschaften



GTIN:

4040204619925

HAN:

6001992

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

DAD

Ausführung

Platte

Werkstoff

Polyurethan-Hartschaum

Breite (mm)

1.180,00

Länge (mm)

2.420,00

Stärke (mm)

160,00

Brandverhalten

E

Chemische Beständigkeit

benzinbeständig, chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, ölbeständig

Kantenausführung

Nut und Feder

Kaschierung

beidseitig

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Mineralvlies

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,03

Druckfestigkeit (N/mm²)

0,12

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,03

Rohdichte (kg/m³)

33,00

Spezifische Wärmekapazität c (J/(kg\*K))

1.400,00

U-Wert (W/(m²K))

0,16

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

40,00 - 200,00

Dachneigung

ab 20°