Marazzi Allmarble Wall Wandfliese

MARAZZI

Eigenschaften

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte

Oberfläche

glänzend, matt

Produkt

Fliese

Werkstoff

Keramik, Weiße Scherbe

Breite (mm)

40,00 - 80,00

Dicke (mm)

6,00 - 8,00

Länge (mm)

40,00 - 120,00

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 BIII

Brandverfahren

Einbrandverfahren

Standardformate

40x120

Struktur

Pavé

Ausführungen

Decor, Mosaik

Decor-/Mosaikformate

40x120, 40x43, 40x40, 80x120