Marazzi Denver Boden- und Wandfliese

MARAZZI

Eigenschaften

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

B, R 10

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte

Oberfläche

matt

Produkt

Fliese

Werkstoff

Feinsteinzeug, Keramik

Breite (mm)

30,00 - 60,00

Dicke (mm)

9,50

Länge (mm)

45,00 - 60,00

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 BIa

Standardformate

45x45, 30x60, 60x60

Decor-/Mosaikformate

30x30, 30x60