MEAVECTOR AQUA+ 100x120x50-10-DN100

MEA Bautechnik

Eigenschaften

GTIN:

4001990664810

HAN:

010880493

Belastbarkeit

befahrbar, begehbar

Dichtigkeit

wasserdicht gegen drückendes Wasser

Druckfestigkeitsklasse Beton

C30/37

Feuerwiderstandsklasse

F 30

Werkstoff

Beton, Extrudiertes Polystyrol (XPS)

Breite (mm)

1.000,00

Höhe (mm)

1.200,00

Brandverhalten

E

Feuchtigkeitsklasse Beton

WA - feuchte Umgebung, Alkali Zufuhr von außen, WF - feuchte Umgebung

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,03

Ausführung

mit Entwässerungsöffnung | Boden geschlossen

Expositionsklasse

XC4, XF1, XD1, XA1