
OBJECT CARPET Web Uni 400

OBJECT CARPET

Eigenschaften



Benutzungsintensität

Klasse 33

Werkstoff

Polyamid (PA)

Allergikerverträglichkeit

geeignet für Allergiker

Brandverhalten

Bfl, Cfl, s1

Farbechtheit

lichtecht, reibecht, wasserecht

Komfortklasse

LC1

Lieferform

Platten (Fliesen), Rolle

Oberseite Teppichboden

Schlingenpol

Dicke Polschicht (mm)

2,00 - 2,80

Gesamtdicke Belag (mm)

4,50 - 5,00

Gewicht (kg/m²)

2,30 - 3,03

Gewichtsbereich Polschicht (g/m²)

560,00

Schallabsorptionsgrad

0,20

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

20,00

Wärmedurchlasswiderstand (m²\*K/W)

0,06 - 0,08

Breeam Zertifikat

Ja

CRI Green Label Plus

Ja

DGNB Zertifikat

Ja

GUT Siegel

Ja

HPD Zertifikat

Ja

Leed Zertifikat

Ja

Nutzschicht Teppichboden

100% PA 6.6

Farbnummer

421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428

Herstullungsart

Flachgewebe

Noppenzahl

156.000

Oberflächenmuster

Mix

Rückenausrüstung

Welltex Akustik

Verlegerichtung

Schachbrett

Farbname

Onyx | Graphit | Beton | Aubergine | Mare | Basilikum | Coconut | Pergament

EPD Zertifikat

Ja