
ARTIGO BS CLASSIC

Objectflor

Eigenschaften



Benutzungsintensität

Klasse 23, Klasse 32, Klasse 41

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R9 / DS

Farbton

anthrazit, beige, blau, braun, dunkelblau, dunkelgrau, grau, grün, hellblau, hellgrau, hellgrün, orange, rot, schwarz, weiß

Werkstoff

Kautschuk

Breite (mm)

500,00

Länge (mm)

500,00

Befestigung

kleben

Brandverhalten

Bfl-s1

Farbechtheit

lichtecht

Lieferform

Fliese

Gesamtdicke Belag (mm)

2,70

Gewicht (kg/m²)

3.800,00

Wärmedurchlasswiderstand (m²\*K/W)

0,01

Abriebfestigkeit

160

Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht

Blaumaßstab ≥ 6, geeignet / Graumaßstab ≥ 3, geeignet

Farbcode

G814, G816, Y507, B218, G820, R922, Y510, M123, G811, G810, B207, G815, G805, B212, V755, V713, N004, G847, G804

Oberflächenmuster

Uni

Elektronisches Verhalten beim Begehen

≤ 2, antistatisch

Härte

90

m²/Karton

6.0

Stück/Karton

12

gefaste Kanten

Nein

Oberflächenvergütung

TXL