
ARTIGO BS STRONG

Objectflor

Eigenschaften



Benutzungsintensität

Klasse 23, Klasse 34, Klasse 43

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R9 / DS

Farbton

anthrazit, blau, dunkelgrau, grau, hellgrau, rot, schwarz

Werkstoff

Kautschuk

Breite (mm)

1.000,00

Länge (mm)

1.000,00

Befestigung

kleben

Brandverhalten

Bfl-s1

Farbechtheit

lichtecht

Lieferform

Fliese

Gesamtdicke Belag (mm)

4,00

Gewicht (kg/m²)

5.200,00

Wärmedurchlasswiderstand (m²\*K/W)

0,02

Abriebfestigkeit

160

Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht

Blaumaßstab ≥ 6, geeignet / Graumaßstab ≥ 3, geeignet

Farbcode

R922, G820, N004, G847, G805, G804, B207

Oberflächenmuster

Uni

Elektronisches Verhalten beim Begehen

≤ 2, antistatisch

Härte

90

gefaste Kanten

Nein

Oberflächenvergütung

TXL