
ARTIGO GRAIN

Objectflor

Eigenschaften



Benutzungsintensität

Klasse 23, Klasse 34, Klasse 43

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R9 / DS

Werkstoff

Kautschuk

Breite (mm)

610,00

Länge (mm)

610,00

Befestigung

kleben

Brandverhalten

Bfl-s1

Farbechtheit

lichtecht

Lieferform

Fliese

Gesamtdicke Belag (mm)

3,00

Gewicht (kg/m²)

4.800,00

Wärmedurchlasswiderstand (m²\*K/W)

0,02

Abriebfestigkeit

150

Elektronisches Verhalten beim Begehen

≤ 2, antistatisch

Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht

Blaumaßstab ≥ 6, geeignet / Graumaßstab ≥ 3, geeignet

Farbcode

G521, G487, G500, G499, G508, G520, G497, G493, G519, G498, G481, G512, G492, G509, G503, G505, G501, G524, G515, G494, G506, G526, G507, G484, G504, G513, G490, G511, G495, G485, G486, G516, G496, G517, G488, G523, G525, G502, G522, G489, G483

gefaste Kanten

Nein

Härte

90

m²/Karton

5.95

Oberflächenmuster

Mix

Oberflächenstruktur

Chipgemusterte Optik

Oberflächenvergütung

PRO