ARTIGO KAYAR

Objectflor

Eigenschaften

Benutzungsintensität

Klasse 23, Klasse 34, Klasse 43

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R9 / DS

Farbton

anthrazit, beige, blau, braun, dunkelblau, dunkelgrau, grau, grün, hellblau, hellbraun, orange, pink, rot, schwarz

Werkstoff

Kautschuk

Breite (mm)

610,00

Länge (mm)

610,00

Befestigung

kleben

Brandverhalten

Bfl-s1

Farbechtheit

lichtecht

Lieferform

Fliese, Rolle

Gesamtdicke Belag (mm)

3,00

Gewicht (kg/m²)

4.900,00

Wärmedurchlasswiderstand (m²\*K/W)

0,03

Abriebfestigkeit

175

Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht

Blaumaßstab ≥ 6, geeignet / Graumaßstab ≥ 3, geeignet

Farbcode

0K54, 0K17, 0K62, K104, 0K72, 0K73, 0K00, 0K01, K103, 0K21, 0K70, 0K74, 0K71, 0K49, 0K27, 0K38, K177, K179, K174, K178, 0K184

Oberflächenmuster

Uni | Mix

Elektronisches Verhalten beim Begehen

≤ 2, antistatisch

Härte

86

m²/Karton

5.95

gefaste Kanten

Nein

Oberflächenvergütung

PRO