ARTIGO NATURA

Objectflor

Eigenschaften

Benutzungsintensität

Klasse 23, Klasse 34, Klasse 43

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R9 / DS

Farbton

rot

Werkstoff

Kautschuk

Breite (mm)

610,00

Länge (mm)

610,00

Befestigung

kleben

Brandverhalten

Bfl-s1

Farbechtheit

lichtecht

Lieferform

Fliese

Gesamtdicke Belag (mm)

3,00

Gewicht (kg/m²)

4.800,00

Wärmedurchlasswiderstand (m²\*K/W)

0,02

Abriebfestigkeit

145

Elektronisches Verhalten beim Begehen

≤ 2, antistatisch

Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht

Blaumaßstab ≥ 6, geeignet / Graumaßstab ≥ 3, geeignet

Farbcode

NA07, NA04, NA12, NA11, NA02, NA01, NA08, NA10, NA06, NA03, NA05, NA09

Härte

88

m²/Karton

5.95

Oberflächenstruktur

Holzstruktur

Oberflächenvergütung

PRO