EXPONA SIMPLAY 19dB

Objectflor

Eigenschaften

Benutzungsintensität

Klasse 23, Klasse 33, Klasse 42

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R10 / DS

Breite (mm)

177,80 - 600,00

Länge (mm)

600,00 - 1.219,20

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

Tackifyer

Brandverhalten

Cfl-s1

Farbechtheit

lichtecht

Kantenausführung

gefast

Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag

Gruppe T

Dicke Nutzschicht (mm)

0,55

Gesamtdicke Belag (mm)

5,00

Gewicht (kg/m²)

6.380,00

Wärmedurchlasswiderstand (m²*K/W)

0,04

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,25

Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht

≥ 6

Oberflächenstruktur

Fein-Holzstruktur, Fein-Steinstruktur, Rustikal-Holzstruktur

m²/Karton

2.16, 2.17

Stück/Karton

6, 10

Farbkontrast im Design

nein

LRV

13, 18, 22, 23, 26, 28, 34, 36, 40, 41

Oberflächenvergütung

PUR

Belagsart

LVT

Dicke IXPE Trittschalldämmung

1,0