EXPONA SIMPLAY Carpets

Objectflor

Eigenschaften

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

DS

Breite (mm)

500,00

Länge (mm)

500,00

Brandverhalten

Bfl-s1

Farbechtheit

lichtecht

Verlegeart Bodenbelag

Tackifyer

Gesamtdicke Belag (mm)

5,00 - 7,00

Gewicht (kg/m²)

3.540,00 - 5.000,00

Wärmedurchlasswiderstand (m²*K/W)

0,05 - 0,07

Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht

≥ 5

Elektronisches Verhalten beim Begehen

≤ 2, antistatisch

m²/Karton

5.0

Stück/Karton

20

gefaste Kanten

Nein

Klassifizierung

33| extreme

Farbechtheit gegen Reibung

≥ 4

Farbechtheit gegen Wasser

≥ 4

Herstellungsmethode

1/10“ getuftet, Nadelvlies

Komfortklasse

LC2, LC5, LC3, LC1