POLYFLOR FINESSE SD

Objectflor

Eigenschaften

Benutzungsintensität

Klasse 34, Klasse 43

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 9

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

20.000,00

Brandverhalten

Bfl-s1

Gesamtdicke Belag (mm)

2,00

Gewicht (kg/m²)

3,03

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,01

Belagsart

PVC

Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht

≥ 6