OWA - Cosmos/N - Kante 3 2500 x 400 x 15 mm ähnl. RAL 9003 Signalweiß

Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

Eigenschaften



GTIN:

4045543004494

HAN:

00013443

Farbton

weiß

Oberfläche

beschichtet, geprägt

Werkstoff

Mineralplatte

bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R (dB)

31,00

Breite (mm)

400,00

Länge (mm)

2.500,00

Absorberklasse

C

Ausführung Bekleidung

Platte

Brandverhalten

A2-s1, d0

Kantenausführung

gerade

Sichtbarkeit Unterkonstruktion

sichtbar bleibend

Gewicht (kg/m²)

4,50

Schallabsorptionsgrad

0,65

Schalldämmmaß (dB)

33,00

Feuchtigkeitsbeständigkeit RH [%]

95

Garantie (Jahre)

10

Norm Brandverhalten

DIN EN 13501-1

Oberfläche/Kaschierung

genadelt/geprägt

Scheuerfest

true

Systeme

S 6c – freigespannt | S 18d – Bandraster

Zertifizierungen

Beitrag zu LEED / DGNB / BREEAM / The WELL Building Standard