
OWA - Cosmos/O - Kante 6 1250 x 625 x 15 mm ähnl. RAL 9003 Signalweiß

Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

Eigenschaften



GTIN:

4045543000656

HAN:

00000078

Farbton

weiß

Feuerwiderstandsklasse

REI 60

Oberfläche

beschichtet

Werkstoff

Mineralplatte

bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R (dB)

35,00

Breite (mm)

625,00

Länge (mm)

1.250,00

Absorberklasse

E

Ausführung Bekleidung

Platte

Brandverhalten

A2-s1, d0

Kantenausführung

Falz, schräg

Sichtbarkeit Unterkonstruktion

sichtbar bleibend

Gewicht (kg/m²)

4,50

Schallabsorptionsgrad

0,15

Schalldämmmaß (dB)

37,00

Feuchtigkeitsbeständigkeit RH [%]

95

Garantie (Jahre)

10

Norm Brandverhalten

DIN EN 13501-1

Oberfläche/Kaschierung

ungenadelt

Scheuerfest

true

Systeme

S 3a / S 3a cliq | S 18d – Bandraster

Zertifizierungen

Beitrag zu LEED / DGNB / BREEAM / The WELL Building Standard