OWA - NEW Sandila/N - Kante 3 1250 x 625 x 15 mm ähnl. RAL 9003 Signalweiß

Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

Eigenschaften



GTIN:

4045543033548

HAN:

00075503

Farbton

weiß

Feuerwiderstandsklasse

REI 60

Oberfläche

beschichtet, geprägt

Werkstoff

Mineralplatte

bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R (dB)

31,00

Breite (mm)

625,00

Länge (mm)

1.250,00

Absorberklasse

C

Ausführung Bekleidung

Platte

Brandverhalten

A2-s1, d0

Kantenausführung

gerade

Sichtbarkeit Unterkonstruktion

sichtbar bleibend

Gewicht (kg/m²)

4,80

Schallabsorptionsgrad

0,60

Schalldämmmaß (dB)

33,00

Feuchtigkeitsbeständigkeit RH [%]

95

Garantie (Jahre)

10

Norm Brandverhalten

DIN EN 13501-1

Oberfläche/Kaschierung

genadelt/geprägt |Gesandet und farbbeschichtet

Scheuerfest

false

Systeme

S 3 / S 3 cliq / S 15 cliq | S 18d – Bandraster

Zertifizierungen

Beitrag zu LEED / DGNB / BREEAM / The WELL Building Standard