OWA - Sinfonia - Humancare - Kante 15 600 x 600 x 15 mm ähnl. RAL 9003 Signalweiß

Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

Eigenschaften

GTIN:

4045543059630

HAN:

00091538

Farbton

weiß

Oberfläche

kaschiert

Werkstoff

Mineralplatte

bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R (dB)

28,00

Breite (mm)

600,00

Länge (mm)

600,00

Absorberklasse

B

Ausführung Bekleidung

Platte

Reinraumklasse

ISO 4

Schallabsorptionsgrad

0,90

Schalldämmmaß (dB)

30,00

Feuchtigkeitsbeständigkeit RH [%]

95

Oberfläche/Kaschierung

Vlies