OWAcoustic Bolero

Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

Eigenschaften



Farbton

weiß

Feuerwiderstandsklasse

REI 60

Oberfläche

kaschiert

Werkstoff

Mineralplatte

bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R (dB)

28,00

Breite (mm)

625,00

Länge (mm)

625,00

Absorberklasse

B

Ausführung Bekleidung

Platte

Brandverhalten

A2-s1, d0

Kantenausführung

Falz, gerade

Reinraumklasse

ISO 5

Sichtbarkeit Unterkonstruktion

sichtbar bleibend

Gewicht (kg/m²)

3,30

Schallabsorptionsgrad

0,85

Schalldämmmaß (dB)

30,00

Feuchtigkeitsbeständigkeit RH [%]

95

Garantie (Jahre)

10

Norm Brandverhalten

DIN EN 13501-1

Oberfläche/Kaschierung

Vlies

Scheuerfest

true

Systeme

S 15b – mit Schattenfuge, S 3 / S 3 cliq / S 15 cliq

Zertifizierungen

Beitrag zu LEED / DGNB / BREEAM / The WELL Building Standard