OWAcoustic NEW Sandila NRC

Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

Eigenschaften



Farbton

weiß

Feuerwiderstandsklasse

REI 180

Oberfläche

beschichtet, geprägt

Werkstoff

Mineralplatte

bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R (dB)

31,00

Breite (mm)

600,00 - 625,00

Länge (mm)

600,00 - 625,00

Absorberklasse

C

Ausführung Bekleidung

Platte

Brandverhalten

A2-s1, d0

Kantenausführung

Falz, gerade, schräg

Sichtbarkeit Unterkonstruktion

sichtbar bleibend

Gewicht (kg/m²)

4,80

Schallabsorptionsgrad

0,65

Schalldämmmaß (dB)

33,00

Feuchtigkeitsbeständigkeit RH [%]

95

Garantie (Jahre)

10

Norm Brandverhalten

DIN EN 13501-1

Oberfläche/Kaschierung

genadelt/geprägt |Gesandet und farbbeschichtet

Scheuerfest

false

Systeme

S 3 / S 3 cliq / S 15 cliq, S 3a / S 3a cliq

Zertifizierungen

Beitrag zu LEED / DGNB / BREEAM / The WELL Building Standard