OWAcoustic Sinfonia Silencia

Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

Eigenschaften

Farbton

weiß

Feuerwiderstandsklasse

REI 45

Oberfläche

kaschiert

Werkstoff

Mineralplatte

bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R (dB)

24,00

Breite (mm)

600,00 - 625,00

Länge (mm)

600,00 - 1.250,00

Absorberklasse

A

Ausführung Bekleidung

Platte

Brandverhalten

A2, d0, s1

Kantenausführung

Falz, gerade, schräg

Reinraumklasse

ISO 5

Sichtbarkeit Unterkonstruktion

sichtbar bleibend

Gewicht (kg/m²)

3,30

Schallabsorptionsgrad

1,00

Schalldämmmaß (dB)

24,00

Systeme

S 3 / S 3 cliq / S 15 cliq, S 3a / S 3a cliq | S 18d – Bandraster, S 15b – mit Schattenfuge, S 15a cliq, S 3a / S 3a cliq, S 3 / S 3 cliq / S 15 cliq | S 18d – Bandraster | S 6c – freigespannt

Feuchtigkeitsbeständigkeit RH [%]

95

Scheuerfest

true

Oberfläche/Kaschierung

Vlies

Norm Brandverhalten

DIN EN 13501-1

Garantie (Jahre)

10

Zertifizierungen

Beitrag zu LEED / DGNB / BREEAM / The WELL Building Standard