OTTOCOLL P 340 RAPID 310ML C1170 ALTGRAU

OTTO-CHEMIE

Eigenschaften

GTIN:

4030574048548

HAN:

3442497

Anwendungsbereich

außen, innen

Farbton

grau

Anzahl Komponenten

1

Brandverhalten

E

Klebstoffbasis

Polyurethan

Dichte (kg/m³)

1.500,00

Füllmenge (l)

0,31

Temperaturbeständigkeit (°C)

-30,00 - 80,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

5,00 - 35,00

Farbton (Herstellerbezeichnung)

altgrau