OTTOCOLL P 410 PU-KLEBSTOFF

OTTO-CHEMIE

Eigenschaften

GTIN:

4030574015465

HAN:

3501505

Anwendungsbereich

außen, innen

Eigenschaften

fließfähig

Farbton

braun

Anzahl Komponenten

1

Brandverhalten

E

Klebstoffbasis

Polyurethan

Dichte (kg/m³)

1.100,00

Füllmenge (l)

12,00

Temperaturbeständigkeit (°C)

-30,00 - 80,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

5,00 - 35,00