OTTOSEAL S 69 SILIKON-DICHTSTOFF (Reinraum und RLT)

OTTO-CHEMIE

Eigenschaften

Anwendung

außen, innen

Farbton

grau, silber, transparent, weiß

Werkstoff

Silikon

Anzahl Komponenten

1

Brandverhalten

E

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

RAL-Nummer

9002, 9010

Dichte (kg/m³)

1.000,00

Lagerfähigkeit in Monaten

12,00

Temperaturbeständigkeit (°C)

-40,00 - 180,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

5,00 - 35,00

zul. Gesamtverformung  Fugendichtstoff (%)

25,00

Farbton (Herstellerbezeichnung)

reinweiß, transparent, grauweiß, edelstahl