PCI Apoten® Epoxi-Beschichtung

PCI Augsburg

Eigenschaften

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 13

Bindemittelbasis

Epoxidharz

Farbton

grau, transparent

Brandverhalten

Bfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Lösemittelhaltigkeit / Wasserverdünnbarkeit

lösemittelfrei

Begehbar nach (h)

24,00

Dichte (kg/m³)

1.040,00 - 1.600,00

Gewicht (kg)

4,20 - 20,80

Lagerfähigkeit in Monaten

12,00

pH-Wert

6,00 - 11,00

Temperaturbeständigkeit (°C)

-20,00 - 80,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

10,00 - 25,00

Verarbeitungszeit (min)

35,00