PCI Flexfug® Fugenmörtel

PCI Augsburg

Eigenschaften

Anwendung Mörtel

Flexfugenmörtel

Bindemittelbasis

Zement

Farbton

grau

Brandverhalten

B1

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung

Verlegewerkstoff (Fliesen, Platten)

Feinsteinzeug, Naturstein, Steingut, Steinzeug

Begehbar nach (h)

2,00

Fugenbreite (mm)

3,00 - 15,00

Temperaturbeständigkeit (°C)

-20,00 - 80,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

5,00 - 25,00

Verarbeitungszeit (min)

25,00

Farbton Hersteller

sandgrau