PCI Flexmörtel® 5.00 kg Beutel grau

PCI Augsburg

Eigenschaften

GTIN:

4083200010839

HAN:

1083

Anwendung Mörtel

Verlegmörtel, Verlegemörtel

Bindemittelbasis

Zement

Farbton

grau

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Brandverhalten

A1, A1fl

Klassifizierung nach DIN / EN

C2 gem. DIN EN 12004

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung

Verlegewerkstoff (Fliesen, Platten)

Feinsteinzeug

Begehbar nach (h)

12,00

Temperaturbeständigkeit (°C)

-30,00 - 80,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

5,00 - 25,00

Verarbeitungszeit (min)

180,00