PCI FT® Extra Fliesenkleber

PCI Augsburg

Eigenschaften

GTIN:

4083200011560

HAN:

1156

Anwendung Mörtel

Verlegmörtel, Verlegemörtel

Bindemittelbasis

Zement

Farbton

grau

Brandverhalten

A1, A1fl

Klassifizierung nach DIN / EN

C2 gem. DIN EN 12004

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung

Verlegewerkstoff (Fliesen, Platten)

Feinsteinzeug, Steingut, Steinzeug

Begehbar nach (h)

8,00

Temperaturbeständigkeit (°C)

-20,00 - 80,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

5,00 - 25,00

Verarbeitungszeit (min)

180,00