PCI Nanofug® Premium 5.00 kg Eimer Nr. 27 jurabeige

PCI Augsburg

Eigenschaften

GTIN:

4083200030295

HAN:

3029

Anwendung Mörtel

Flexfugenmörtel

Bindemittelbasis

Zement

Farbton

beige

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Brandverhalten

A2

Eignung (Sonderanwendungen)

Fußbodenheizungseignung

Klassifizierung nach DIN / EN

CG2 gem. DIN EN 13888

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung

Verlegewerkstoff (Fliesen, Platten)

Glas, Naturstein

Begehbar nach (h)

2,00

Fugenbreite (mm)

1,00 - 10,00

Temperaturbeständigkeit (°C)

-20,00 - 80,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

5,00 - 25,00

Verarbeitungszeit (min)

40,00

Farbton Hersteller

jurabeige