PCI Pavifix® CEM Rapid Zement-Pflasterfugenmörtel

PCI Augsburg

Eigenschaften

GTIN:

4083200010198

HAN:

1019

Anwendung Mörtel

Pflasterfugenmörtel

Bindemittelbasis

Zement

Farbton

grau

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung

Verlegewerkstoff (Fliesen, Platten)

Naturstein

Begehbar nach (h)

2,00

Druckfestigkeit (N/mm²)

30,00

Fugenbreite (mm)

5,00 - 80,00

Temperaturbeständigkeit (°C)

-20,00 - 80,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

5,00 - 25,00

Verarbeitungszeit (min)

40,00