PCI Pavifix® CEM ROC Zement-Pflastermörtel

PCI Augsburg

Eigenschaften

GTIN:

4083200015049

HAN:

1504

Anwendung Mörtel

Mauermörtel, Pflasterfugenmörtel

Bindemittelbasis

Zement

Farbton

grau

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung

Verlegewerkstoff (Fliesen, Platten)

Betonwerkstein, Naturstein

Begehbar nach (h)

8,00

Druckfestigkeit (N/mm²)

25,00

Fugenbreite (mm)

5,00 - 50,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

5,00 - 25,00

Verarbeitungszeit (min)

90,00