PCI Polyfix® 5 Min. Blitz-Zement-Mörtel

PCI Augsburg

Eigenschaften

Bindemittelbasis

Schnellzement

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung

Korngröße (mm)

0,00 - 0,50

Verarbeitungstemperatur (°C)

5,00 - 30,00

Verarbeitungszeit (min)

3,00