PCI Repafix® 5.00 kg Beutel grau

PCI Augsburg

Eigenschaften

GTIN:

4083200023037

HAN:

2303

Anwendung Mörtel

Reparaturmörtel, Reprofilierungsmörtel

Bindemittelbasis

Zement

Farbton

grau

Brandverhalten

E

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung

Begehbar nach (h)

1,50

Verarbeitungstemperatur (°C)

5,00 - 25,00

Verarbeitungszeit (min)

15,00