PCI Repaflow® plus Vergussbeton

PCI Augsburg

Eigenschaften

GTIN:

4083200014554

HAN:

1455

Anwendung Mörtel

Vergussmörtel

Bindemittelbasis

Zement

Farbton

grau

Brandverhalten

A1

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung, Maschinenverarbeitung (pumpfähig)

Druckfestigkeit (N/mm²)

85,00

Korngröße (mm)

0,00 - 6,00

Temperaturbeständigkeit (°C)

-30,00 - 80,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

5,00 - 30,00

Verarbeitungszeit (min)

90,00