THOMSIT XE 400 Dickschicht-Ausgleich

PCI Augsburg

Eigenschaften

GTIN:

4083200303382

HAN:

30338

Anwendungsbereich

innen

Ausführung

kunststoffvergütet, Pulver

Farbton

grau

Werkstoff

Zement

Anwendung Spachtelmasse

Ausgleichsspachtel, Flächenspachtel

Biegezugfestigkeitsklasse Estrich

F7

Brandverhalten

A1fl

Druckfestigkeitsklasse Estrich

CA-C30

Lösemittelhaltigkeit / Wasserverdünnbarkeit

emissionsarm

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung, Maschinenverarbeitung (pumpfähig)

Verlegereife

nach 1 Tag, nach 2 Tagen, nach 7 Tagen

Begehbar nach (h)

3,00

Lagerfähigkeit in Monaten

12,00

max. Schichtdicke (mm)

3,00 - 40,00

Temperaturbeständigkeit (°C)

-20,00 - 50,00

Verarbeitungszeit (min)

25,00