THOMSIT XF 300 Bodenausgleich

PCI Augsburg

Eigenschaften

GTIN:

4083200303344

HAN:

30334

Anwendungsbereich

innen

Ausführung

kunststoffvergütet, Pulver

Farbton

hellgrau

Werkstoff

Zement

Anwendung Spachtelmasse

Ausgleichsspachtel, Flächenspachtel

Biegezugfestigkeitsklasse Estrich

F7

Brandverhalten

A1fl

Druckfestigkeitsklasse Estrich

CA-C30

Lösemittelhaltigkeit / Wasserverdünnbarkeit

emissionsarm

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung, Maschinenverarbeitung (pumpfähig)

Verlegereife

nach 12 Stunden, nach 1 Tag, nach 2 Tagen, nach 6 Stunden

Begehbar nach (h)

2,50

Lagerfähigkeit in Monaten

12,00

max. Schichtdicke (mm)

1,00 - 15,00

Temperaturbeständigkeit (°C)

-20,00 - 50,00

Verarbeitungszeit (min)

25,00