THOMSIT XF 700 Premium-Dickschicht-Ausgleich

PCI Augsburg

Eigenschaften

GTIN:

4083200303320

HAN:

30332

Anwendungsbereich

innen

Ausführung

kunststoffvergütet, Pulver

Farbton

hellgrau

Werkstoff

Zement

Anwendung Spachtelmasse

Ausgleichsspachtel, Flächenspachtel

Biegezugfestigkeitsklasse Estrich

F10

Brandverhalten

A1fl

Druckfestigkeitsklasse Estrich

CA-C50

Lösemittelhaltigkeit / Wasserverdünnbarkeit

emissionsarm

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung, Maschinenverarbeitung (pumpfähig)

Verlegereife

nach 12 Stunden, nach 1 Tag, nach 2 Tagen, nach 6 Stunden

Begehbar nach (h)

2,00

Lagerfähigkeit in Monaten

12,00

max. Schichtdicke (mm)

3,00 - 70,00

Temperaturbeständigkeit (°C)

-20,00 - 50,00

Verarbeitungszeit (min)

30,00 - 35,00