MV-FB 029, 1200 x 600 x 40 mm

puren

Eigenschaften

GTIN:

4030075031377

HAN:

103137

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

DEO, DI

Ausführung

Platte

Werkstoff

Hartschaum, Polyurethan (PUR)

Breite (mm)

600,00

Länge (mm)

1.200,00

Stärke (mm)

40,00

Brandverhalten

B2, E

Diffusionsverhalten

diffusionsoffen

Druckbelastbarkeitsstufe

dh - hohe Druckbelastbarkeit

Kantenausführung

gerade

Kaschierung

beidseitig

Wärmeleitfähigkeitsstufe

028

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Vlies

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,03

Druckfestigkeit (N/mm²)

0,12

max. Temperaturbeständigkeit Peakbelastung (°C)

250,00

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,03

sd-Wert (m)

1,60 - 8,00

U-Wert (W/(m²K))

0,61

Wärmedurchlasswiderstand (m²*K/W)

1,43

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,03

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

40,00 - 200,00

Zugfestigkeit (N/mm²)

0,05

Anwendungsgebiet

Fußbödendämmung unter Estrich

Biologisch und bauökologisch unbedenklich

Ja

Schimmel- und fäulnisfest

Ja

Spezifische Wärmekapazität (J/(kg*K))

1400

Temperaturbeständigkeit (°C)

-20 bis 90

Wasseraufnahme (Vol.-%)

≤ 3